扫描电镜观察细胞样品实验报告

- 实验仪器与试剂

表格一：实验仪器

| 仪器 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 场发射扫描电子显微镜 | HITACHI | S4800 |
| 冷冻干燥仪 | 上海亿倍实业有限公司 | YB-FD-1 |
| 真空离子溅射仪 | JEOL | JEE-420 |

表格二：试剂

| 试剂 | 厂家 |
| --- | --- |
| 50%戊二醛溶液 | 阿拉丁试剂 |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 叔丁醇 | 阿拉丁试剂 |
| PBS（pH7.4） | Hyclone |

- 实验步骤

- 固定：用2.5%戊二醛溶液4度固定过夜；

- 清洗：弃上清，用PBS清洗3次，每次静置15min；

- 脱水：分别用30%、50%、70%、80%、90%乙醇梯度脱水各15min，再用100%乙醇脱水3次，每次静置20min；

4．置换：用叔丁醇置换3次，每次静置30min；

5．干燥：用冷冻干燥仪干燥样品；

6．粘样：用导电胶带将样品粘到样品台上；

7．镀膜：用离子溅射仪给样品镀10nm金膜；

8．上机检测。